Тонер или проявитель ксерографических изображений может включать ПВБ в качестве связки. Например, он может быть составлен из приблизительно 5 % пигмента, диспергированного в ПВБ, и полиэфирного сополимера  стирола и метакрилата. Типичный состав включает:

| ПВБ B–05Н | ~ 25 % |
| --- | --- |
| техническая сажа | ~ 5 % |
| стирольный полимер | ~ 70 % |

Эти материалы смешиваются между собой и размалываются до размеров частиц примерно 2 ~ 5 мкм, после чего порошок готов к применению.