Адгезив для изготовления мешков из крафт-бумаги

Марка ПВС: AW-201, AW-401, BF-17, BF-24, BF-26

|  | Рецептура 1 |  | Рецептура 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВС(AW-201/BF-17) | 90 кг | ПВС(BF-17/BF-24) | 100 кг |
| Кислая глина | 90 кг | Эмульсия ПВА (45 %) | 80 кг |
| Вода | 800 кг | Вода | 820 кг |
| Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 16,7 | Концентрация (по сухому веществу), вес. % | 18 |
| Вязкость (спз при 30°С) | 1000 – 1500 | Вязкость (спз при 30°С) | 800 – 1200 |